## Slide 1
Анализ методов испытаний дренирующих асфальтобетонов в лабораторных условиях

## Slide 2
Анализ методов испытаний дренирующих асфальтобетонов в лабораторных условиях
Определение показателя стекания вяжущего
Количество воздушных пустот (пористость) дренирующих асфальтобетонов
Фильтрационная способность дренирующих асфальтобетонов
Устойчивость асфальтобетона к воздействию влаги
Тест Lottman
Устойчивость к истираемости дренирующих асфальтобетонов
Устойчивость к колееобразованию дренирующих асфальтобетонов
Испытания на сдвиг промежуточного слоя
Модуль сдвига
На стадии разработки подбора состава:
Потеря частиц при сдвиговых усилиях
Симулятор трафика

## Slide 3
Определение показателя стекания вяжущего
Определение показателя стекания вяжущего методом:
сетчатого цилиндра
Shellenbergera
Пирекса
В 2002 г в США опрос среди дорожных организаций выявил, что 65 % из них для определения показателя стекания вяжущего в дренирующих асфальтобетонных смесях используют метод сетчатого цилиндра, а остальные используют метод Пирекса или менее известные способы

## Slide 4
Определение показателя стекания вяжущего
Определение показателя стекания вяжущего методом сетчатого цилиндра
Во время метода стекания в сетчатом цилиндре образцы из дренирующей асфальтобетонной смеси предварительно придавливаются прессованием под давлением 3 МПа, а затем выдерживаются в форме в сушильном шкафу при температуре 180 0С в течение 7,5 часов. По окончанию испытаний определяют показатель стекания вяжущего, как процент потерянного битумного вяжущего из образцов по отношению к проценту от исходного содержания вяжущего.

## Slide 5
Определение показателя стекания вяжущего
Определении показателя стекания методом Shellenbergera
Метод Shellenbergera заключается в том, что в предварительно взвешенный и прогретый стеклянный термостойкий стакан засыпается 1,0 – 1,1 кг дренирующей асфальтобетонной смеси, после чего он помещается в сушильный шкаф на 1 час при температуре 170 0С. По окончанию времени переворачивают стакан и смесь высыпают. На стенках стакана остается некоторое количество асфальтового вяжущего.
Стекание дренирующей асфальтобетонной смеси определяют по формуле:
, где g1, g2, g3 - масса стакана соответственно пустого, со смесью и после ее удаления, г.
a) мало; b) оптимально; c) много

## Slide 6
Определение показателя стекания вяжущего
Определение показателя стекания методом Пирекса
Еще одним методом, позволяющим определить стекание вяжущего, является метод Пирекса. Суть метода заключается в том, что в прозрачный стеклянный контейнер размером 20*20*5 см засыпается определенное количество смеси, после чего он ставится в сушильный шкаф на 1 час при температуре 121 0С. Визуальная оценка показателя стекания определяется через час по остаткам битума на дне стеклянного контейнера или по текстуре его следа на бумаге

## Slide 7
Количество воздушных пустот (пористость) дренирующих асфальтобетонов
В США широко используется прибор CoreLok® фирмы DBA Engineering Ltd. Данный прибор позволяет определять процентное содержание воздушных пустот в соответствии с программой Superpave на щебенистых образцах содержащих достаточно большое количество вяжущего. К таким смесям относится и дренирующий пористый асфальтобетон.
Прибор работает путем герметизации образцов и дальнейшего определения их плотности и пористости. При этом боковые грани и низ образца обрабатываются полимерным пакетом.
Прибор CoreLok® фирмы DBA Engineering Ltd для определения содержания воздушных пустот

## Slide 8
Количество воздушных пустот (пористость) дренирующих асфальтобетонов
Как правило, в США количество воздушных пустот в дренирующем асфальтобетоне находится в диапазоне от 15 до 22 %, но в некоторых нормативных документах отдельных штатов существуют требования по минимальному значению пустот равному 18 %.
В странах Европы значения остаточной пористости немного выше и составляют 18-25 %.
В Германии в начале 1990-х годов содержание воздушных пустот находилось в пределах 15-17 %, а начиная с середины 2006 года изменилось в сторону увеличения и составило от 22 до 28%.
В других европейских странах, таких как Швейцария, Бельгия и Голландия, содержание воздушных пор должно находиться в пределах 18-20 % для дренирующего асфальтобетона.
Вид образцов из дренирующих асфальтобетонных смесей

## Slide 9
Фильтрационная способность дренирующих асфальтобетонов
Схема прибора с установленным в ней образцом и налитой жидкостью
Последовательность испытания заключается в пяти повторениях на каждом образце, после чего определяют средний коэффициент фильтрации по следующей формуле:
K - коэффициент фильтрации
a - площадь поперечного сечения напорной трубки
L - длина образца
A - Площадь поперечного сечения мерного цилиндра прибора
t – время прохождения воды от h1 до h2
h1 – начальная высота
h2 – конечная высота
Испытание по определению фильтрационных способностей дренирующего асфальтобетона в США рекомендуется проводить при температуре 20+/- 2 0С.

## Slide 10
Фильтрационная способность дренирующих асфальтобетонов
В Канаде фильтрационная способность дренирующих асфальтобетонных образцов оценивается с помощью установки Gilson Asphalt, позволяющей определить количество воды прошедший через испытуемый образец за определенное количество времени
Вид прибора по определению фильтрационной способности дренирующих асфальтобетонов

## Slide 11
Фильтрационная способность дренирующих асфальтобетонов
Испытания фильтрационной способности дренирующих асфальтобетонов было проведено на восьми образцах. Каждый образец был обернут тонкой пленкой, предотвращающей попадание воды мимо образца, и затем закреплен в металлической форме сверху которой устанавливается мерный цилиндр.
После установки образца, прибор заполняется водой с постоянной скоростью. Как только вода достигает верхней части сосуда прибора открывается клапан и фиксируется, с какой скоростью происходит падение жидкости в цилиндре
Вид прибора с установленным в нем образцом

## Slide 12
Фильтрационная способность дренирующих асфальтобетонов
Схема прибора с установленным в нем образцом и налитой жидкостью
Уникальной модификацией одного из таких типов оборудования является фильтрационный прибор фирмы Zarauz В этом устройстве, вода падает с определенной высоты и течет свободно на поверхность покрытия, что позволяет определить два параметра: максимальный радиус растекания воды на покрытии и время за какое вода просачивается с его поверхности.

## Slide 13
Фильтрационная способность дренирующих асфальтобетонов
Прибор во Флориде для определения фильтрационной способности дренирующего асфальтобетона в покрытии
Видоизмененный прибор по определению фильтрационной способности дренирующего асфальтобетона

## Slide 14
Прибор для определения фильтрационной способности ДСК АВТОБАН

## Slide 15
Фильтрационная способность дренирующих асфальтобетонов
пропускная способность
(в день)
Содержание вяжущего, %
Многочисленные исследования позволяют сделать вывод о том, что с увеличением содержания вяжущего в смеси наблюдается тенденция по снижению фильтрационных способностей дренирующего асфальтобетона. Повышенное содержание вяжущего приводит к тому, что часть его занимает место воздушных пустот, сокращая их количество. Это приводит к снижению свободного пространства для движения воды

## Slide 16
Устойчивость дренирующего асфальтобетона к воздействию влаги
В России: коэффициент водостойкости (определении отношения прочности при сжатии при температуре 20 0С после выдерживания образцов в вакууме к прочности при сжатии при температуре 20 0С образцов выдержанных час в воде).
В США и Европе: определения устойчивости дренирующих асфальтобетонов к воздействию влаги используют косвенный предел прочности при растяжении (ITS) и косвенное отношение предела прочности (ITSR) (Термостатирование образцов осуществляется путем замораживания-оттаивания или же только термостатированием во влажной среде без цикла замораживания-оттаивания)
В Японии при проведении испытания асфальтобетонные образцы выдерживаются в течение 24 ч при температуре 20 °C в воде или в воздушной камере. После этого данные образцы еще в течение 24 ч выдерживаются при температуре 0°C в воздушной среде, а затем при скорости нагружения 50,8 мм/мин. давятся на прессе до образования трещины

## Slide 17
Устойчивость дренирующего асфальтобетона к воздействию влаги
где,
ITS – косвенный предел прочности образцов асфальтобетона во влажном и сухом состоянии;
ITSR - косвенное отношение пределов прочности влажных и сухих образцов;
F – максимальная разрушающая нагрузка;
d – диаметр образца;
h – высота образца.
ITS = 2F/πdh
ITSR = ITSWET/ ITSDRY
Схема прибора с установленным в нем образцом и налитой жидкостью

## Slide 18
Сущность данного метода испытаний заключается в определении отношения пределов прочности сухих и влажных образцов, предварительно подверженных воздействию положительных и отрицательных температур
Тест Lottman для дренирующих асфальтобетонов

## Slide 19
Образцы, предназначенные для испытания по методу Lottmana, подвергаются 18 циклам замораживания-оттаивания, при этом один цикл состоит из охлаждения в течение 4 часов при температуре минус 18 0С и нагреву в течение 4 часов при температуре 49 0С. Чтобы ускорить процесс воздействия температуры на образец разрешается термостатировать его 15 часов при температуре минус 18 0С, а затем 24 часа при температуре 60 0С в воде.
Подготовка образцов к испытанию по методу Lottmana
Замораживание
Оттаивание
Тест Lottman для дренирующих асфальтобетонов

## Slide 20
Испытание образцов по методу Lottman
Сухие образцы (Dry)
влажные образцы(WET)
Тест Lottman для дренирующих асфальтобетонов

## Slide 21
Подготовка образцов к испытанию по модифицированному методу Lottmana
Вода
образец
Вакуум
Тест Lottmana для дренирующих асфальтобетонов
В соответствии с AASHTO T 283 может применяться модифицированный метод Lottmana, отличающийся повышенным значением показателя TSR и подготовкой образцов к испытанию. Часть образцов при проведении испытания подвергается выдерживанию в вакуумной установке в течение 30 минут

## Slide 22
Тест Lottman для дренирующих асфальтобетонов
Испытания по модифицированному методу Lottmana
Сухие образцы (Dry)
влажные образцы(WET)

## Slide 23
Устойчивость к истираемости дренирующих асфальтобетонов
При появлении дренирующих асфальтобетонов важным параметром, определяющим их качество, является устойчивость к истираемости (полируемость) В США принято было считать, что дренирующий асфальтобетон должен обладать высокой устойчивостью к истираемости от длительного воздействия на него сульфата магния. Материал соответствовал нормативным требованиям, если потери в структуре составляли менее 15 %. В штате Орегон требования предъявлялись еще жестче – менее 12 %.

## Slide 24
Устойчивость к истираемости дренирующих асфальтобетонов
Прибор Лос-Анджелеса со стальными шариками и образцы после испытания в нем

## Slide 25
Устойчивость к истираемости дренирующих асфальтобетонов
Испытание дренирующих асфальтобетонов на устойчивость к истираемости определяется в соответствии с методом Cantabro.
Проведение испытания в рамках данного метода заключается:
в помещении образца дренирующего асфальтобетона в барабан Лос-Анджелеса без применения стальных шаров, после чего задается 300 вращений со скоростью 30-33 об/мин.
Обработка результатов испытаний заключается в вычислении процента потери массы образца после испытания по сравнению с первоначальной массой.
Данный метод широко применяется в Японии для проведения исследований асфальтобетона при отрицательной температуре. Дренирующий асфальтобетон выдерживается в течение нескольких часов при температуре минус 20 0С, после чего испытывается в барабане Лос-Анджелеса без стальных шариков, что позволяет оценить устойчивость материала к эксплуатации в зимних условиях.

## Slide 26
Устойчивость к колееобразованию дренирующих асфальтобетонов
Колееобразование не главное беспокойство при применении дренирующего асфальтобетона, так как толщина устраиваемого слоя составляет всего 25-50 мм. Кроме того, большое количество воздушных пустот дают возможность беспрепятственно проникать в поры асфальтобетона воздуху, что позволяет понизить температуру покрытия и сохранить жесткость его структуре по сравнения с плотным асфальтобетоном

## Slide 27
Устойчивость к колееобразованию дренирующих асфальтобетонов
Лабораторные установки на колееобразование: с твердым колесом, и на пневмошине

## Slide 28
Устойчивость к колееобразованию дренирующих асфальтобетонов
График испытания различных составов дренирующих асфальтобетонов на колееобразование
Анализ результатов испытаний указывает на то, что некоторые составы дренирующих асфальтобетонов, имеющих большое количество щебня с максимальным размером зерен 8 мм, обладают достаточно низкими значениями глубины колееобразования (4,4 и 4,5 мм). Это связано с каркасной структурой дренирующего асфальтобетона, когда происходит создание пакета асфальтобетона по принципу «камень на камне»
Глубина колеи,мм
Количество приложенных нагрузки

## Slide 29
Испытания на сдвиг промежуточного слоя
Схема испытательного устройства
Пневматический
зажим
Плоскость среза
Поперечная сила
Опора
Образец

## Slide 30
Потеря частиц при сдвиговых усилиях
Схема движения автомобиля на парковочной стоянке

## Slide 31
Симулятор трафика