## Slide 1
ИЛИОПОЛОВ Сергей Константинович
профессор, доктор технических наук
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ В ЧАСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД УВЕЛИЧЕННОГО РАБОЧЕГО РЕСУРСА

## Slide 2
Схема «пакета» асфальтобетонных слоев
ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ ДОРОЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ –
– ПАКЕТ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СЛОЕВ

## Slide 3
Факторы, воздействующие на верхний слой покрытия
ШИРОКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН:
(РЕЗКИЕ ПЕРЕПАДЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА)
(от -300 С до +350 С)
СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ, АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ, ВЕТРОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
ДИНАМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ТРАНСПОРТА
ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ЧАСТЬ СПЕКТРА (45-90 ГЦ)
(СКОРОСТЬ + РОВНОСТЬ)
ВОЗДЕЙСТВИЕ КОЛЕСНОЙ НАГРУЗКИ
– износ за счет истирания (+ ШИПОВАННАЯ РЕЗИНА)
ДАЛЕЕ

## Slide 4
I
II
I
III
Схемы разрушения асфальтобетонных покрытий при воздействии шипованных шин
● Толщина слоя асфальтобетонного покрытия должна составлять 2,5 размера его крупной фракции
● Увеличение размера крупной фракции ЩМА усложняет создание устойчивой к разрушению структуры

## Slide 5: Главные виды воздействия и причины разрушения несущих слоев от воздействия динамической нагрузки
D
Q

## Slide 6
Двусторонний изгиб асфальтобетонного покрытия при проезде колеса автомобиля
АМПЛИТУДЫ РАСТЯГИВАЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ В СЛОЯХ АСФАЛЬТОБЕТОВ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НАГРУЗКИ ОТ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
КОНСТРУКЦИИ: | «УСИЛЕННОЙ» ПРОЧНОСТИ | «СРЕДНЕЙ» ПРОЧНОСТИ | «СЛАБОЙ» ПРОЧНОСТИ
ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ, см | 18-25 | 12-18 | 6-12
РАСТЯГИВАЮЩИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, МПа | 0,30 - 0,44 | 0,45 - 0,86 | 0,87 - 1,30
ОСНОВНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ: нормативный расчет Д.О. на статику, а потребительские свойства - ТЭС Д.К. в течение всего их жизненного цикла (категория динамики)
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ Д.О.: накопление остаточных деформаций и усталостные разрушения
ТОЛЩИНА ПАКЕТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМОСТЬЮ ПОГЛОЩЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО СПЕКТРА ЧАСТОТ

## Slide 7
ε=0,000086
ε=0,00009
ε=0,000144
М1 км 35+000 – 37+000
М4 км 877+326 – 877+476
М11 км 276+000 – 277+000
ε - относительное удлинение на нижней грани пакета асфальтобетонных слоев, характеризует интенсивность накопления усталостных разрушений
МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ

## Slide 8
ОСТАТОЧНЫЙ РЕСУРС ПО КРИТЕРИЮ НАКОПЛЕНИЯ УСТАЛОСТНЫХ РАЗРУШЕНИЙ ЧЕРЕЗ 10 ЛЕТ ПОСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ, % |  |  |  |  | 
40 | 53 | 60 | 45 | 30 | 30
КОЭФФИЦИЕНТ ПРОЧНОСТИ (ФАКТИЧЕСКИЙ) ПО КРИТЕРИЮ УСТАЛОСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ ПО ОДН |  |  |  |  | 
1,2 | 1,535 | 1,949 | 1,243 | 1,027 | 1,052
КОЭФФИЦИЕНТ ПРОЧНОСТИ (ТРЕБУЕМЫЙ) ПО КРИТЕРИЮ УСТАЛОСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ ПО ОДН |  |  |  |  | 
1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0
26
29
34
20
19
20
20
20
9
РАСЧЕТ НА УСТАЛОСТНЫЕ РАЗРУШЕНИЯ

## Slide 9: Влияние полимерного дисперсного армирования на усталостную долговечность асфальтобетона
Гл. МЕНЮ

## Slide 10: Основные выводы
3-х СЛОЙНЫЙ ПАКЕТ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СЛОЕВ ТОЛЩИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 30 – 34 см,
(МИНИМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ РАСТЯГИВАЮЩИХ ДЕФОРМАЦИЙ НА НИЖНЕЙ ГРАНИ ПАКЕТА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СЛОЕВ)
(ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФРАКЦИОННОМУ СОСТАВУ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ АСФАЛЬТОБЕТОНАМ)
(ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИМЕРНО-ДИСПЕРСНОГО АРМИРОВАНИЯ)
(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЫТА ФРГ)
ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИЙ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД С МАКСИМАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К
УСТАЛОСТНОМУ ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЮ И НАКОПЛЕНИЮ ОСТАТОЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ:
3-х СЛОЙНЫЙ ПАКЕТ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СЛОЕВ лежащий на комплексно-укрепленном основании, или основании укрепленном цементом с модулем упругости не менее 700 – 800 МПа.
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА – ПРИДАНИЕ АФАЛЬТОБЕТОНАМ ПОВЫШЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ ПРИ СОХРАНЕНИИ УПРУГИХ СВОЙСТВ
(Использование ПБВ снижает жесткость (прочность) асфальтобетонов на 15-25%)

## Slide 11
СТО 2.11-2015
«ТРЕБОВАНИЯ К ПОДБОРАМ СОСТАВОВ АСФАЛЬТОБЕТОНОВ»
УСТАНАВЛИВАЕТ ТРЕБОВАНИЯ К ЗЕРНОВЫМ СОСТАВАМ
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ И АСФАЛЬТОБЕТОНОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ И РЕМОНТЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ
2. ПРЕДПОЛАГАЕТ БОЛЬШУЮ ГИБКОСТЬ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ
ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОЭТАПНЫЙ ПЕРЕХОД НА ЗЕРНОВЫЕ
СОСТАВЫ ИЗ УЗКОФРАКЦИОНИРОВАННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИТ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ
3. ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПОДБОР ЗЕРНОВЫХ СОСТАВОВ АСФАЛЬТОБЕТОНОВ
С ЗАДАННЫМИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМИ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ И СОСТАВА
ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА

## Slide 12
МИНЕРАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО СИТАМ С КРУГЛЫМИ ЯЧЕЙКАМИ
МИНЕРАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО СИТАМ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ
Chart: График сравнения зерновых составов горячих крупнозернистых пористых асфальтобетонов приготовленных по ГОСТ 9128 и СТО 2.11.2015
| 40 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2.5 | 1.25 | 0.63000000000000056 | 0.31500000000000028 | 0.16 | 7.0999999999999994E-2
 | 100 | 100 | 100 | 88 | 60 | 60 | 60 | 60 | 37 | 20 | 8
 | 90 | 75 | 64 | 52 | 40 | 28 | 16 | 10 | 8 | 5 | 2
Ряд3 | 100 | 88 | 80 | 67 | 45 | 38 | 30 | 23 | 15 | 11 | 7
Ряд4 | 90 | 75 | 64 | 52 | 34 | 24 | 16 | 10 | 7 | 4 | 1
Инновации в СТО «АВТОДОР» 2.11-2015
●АСФАЛЬТОБЕТОНЫ ПО СТО 2.11 (КРУГЛЫЕ СИТА)
●АСФАЛЬТОБЕТОНЫ НА УЗКОФРАКЦИОНИРОВАННЫХ ФРАКЦИЯХ С ИНДЕКСОМ Е (КВАДРАТНЫЕ СИТА)

## Slide 13
Chart: Колееобразование горячих крупнозернистых пористых асфальтобетонов на БНД 60/90
| 0 | 10000 | 20000 | 30000
Горячий крупнозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-2013 | 0 | 5.34 | 6.52 | 6.9
Горячий крупнозернистый асфальтобетон P 40 по СТО Автодор 2.11-2015 | 0 | 4.64 | 5.68 | 6.1
Горячий крупнозернистый асфальтобетон PE 31,5 по СТО Автодор 2.11-2015 | 0 | 4.27 | 5.31 | 5.7
Chart: График деформирования горячих крупнозернистых плотных асфальтобетонов на БНД 60/90
| 0 | 10000 | 20000 | 30000
Горячий крупнозернистый плотный асфальтобетон Тип А по ГОСТ 9128-2013 | 0 | 2.8 | 3.82 | 4.1
Горячий крупнозернистый плотный асфальтобетон А 40 по СТО Автодор 2.11-2015 | 0 | 2.39 | 3.38 | 3.65
Горячий крупнозернистый плотный асфальтобетон АE 31,5 по СТО Автодор 2.11-2015 | 0 | 2.16 | 3.15 | 3.41
Горячий крупнозернистый асфальтобетон по ГОСТ 9128-2013
Горячий крупнозернистый асфальтобетон на ситах с круглыми ячейками по СТО Автодор 2.11-2015
Горячий крупнозернистый асфальтобетон на ситах с квадратными ячейками по СТО Автодор 2.11-2015
Chart: То же для ПДА-смесей
| 0 | 10000 | 20000 | 30000
Горячий крупнозернистый пористый асфальтобетон по ГОСТ 9128-2013 | 0 | 4.31 | 5.51 | 5.75
Горячий крупнозернистый пористый асфальтобетон P 40 по СТО Автодор 2.11-2015 | 0 | 4 | 4.87 | 5
Горячий крупнозернистый пористый асфальтобетон PE 31,5 по СТО Автодор 2.11-2015 | 0 | 3.51 | 4.52 | 4.75
Устойчивость к колееобразованию

## Slide 14
УСТОЙЧИВОСТЬ К КОЛЕЕОБРАЗОВАНИЮ НА 30-45 % ВЫШЕ ЧЕМ У АСФАЛЬТОБЕТОНОВ
ПОДОБРАННЫХ ПО ГОСТ 9128 (метод прокатывания колеса по ОДН 218.3.017-2011);
ОДНОРОДНОСТЬ СОСТАВА СМЕСИ (коэффициент вариации ) СОСТАВЛЯЕТ:
- СТО 2.11-2015 - 0,14 - ГОСТ 9128-2013 - 0,16
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЭТАЛОННЫХ УЧАСТКОВ:
- СТО 2.11-2015 - 0,12 (плотный и пористый асфальтобетон)
- ГОСТ 9128-2013 - 0,16 (плотный асфальтобетон) , 0,25 (для пористый асфальтобетон)
УСТОЙЧИВОСТЬ К КОЛЕЕОБРАЗОВАНИЮ АСФАЛЬТОБЕТОНОВ С ЗЕРНОВЫМИ СОСТАВАМИ, ПОДОБРАННЫМИ НА СИТАХ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ НА УЗКОФРАКЦИОНИРОВАННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ ВЫШЕ НА 10-15 %;
ПОЛИМЕРНО-ДИСПЕРСНО-АРМИРОВАННЫЕ АСФАЛЬТОБЕТОНЫ УСТОЙЧИВЕЕ:
- К КОЛЕЕОБРАЗОВАНИЮ НА 20-30%;
- К УСТАЛОСТНЫМ РАЗРУШЕНИЯМ В 2,5-4 РАЗА
Преимущества асфальтобетонов по СТО «АВТОДОР» 2.11-2015

## Slide 15
СТО «АВТОДОР» вводимые в 2015-2016 годах

## Slide 16
Спасибо за внимание!