## Slide 1
Зерновые составы минеральных материалов
Щебень 15-20 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 | 0,071 | < 0,071
остатки на ситах | 0,0 | 9800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | -
частные остатки | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | -
полные остатки | 0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | -
полные проходы | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | -
Щебень 10-15 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 | 0,071 | < 0,071
остатки на ситах | 0,0 | 0,0 | 5650,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | -
частные остатки | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | -
полные остатки | 0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | -
полные проходы | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | -
Щебень 5-10 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 | 0,071 | < 0,071
остатки на ситах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5000 | 0,0 | - | - | - | - | - | -
частные остатки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | -
полные остатки | 0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | -
полные проходы | 100 | 100 | 100 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - | -

## Slide 2
Зерновые составы минеральных материалов
Песок из отсевов дробления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 | 0,071 | < 0,071
остатки на ситах | 0 | 0 | 16 | 93 | 219 | 175 | 182 | 92 | 104 | 87 | 32
частные остатки | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 9,3 | 21,9 | 17,5 | 18,2 | 9,2 | 10,4 | 8,7 | 3,2
полные остатки | 0 | 0,0 | 1,6 | 10,9 | 32,8 | 50,3 | 68,5 | 77,7 | 88,1 | 96,8 | -
полные проходы | 100,0 | 100,0 | 98,4 | 89,1 | 67,2 | 49,7 | 31,5 | 22,3 | 11,9 | 3,2 | -
Минеральный порошок МП-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 | 0,071 | < 0,071
остатки на ситах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,6 | 3,9 | 10,2 | -
частные остатки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,6 | 3,9 | 10,2 | -
полные остатки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,9 | 5,8 | 16,0 | -
полные проходы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,7 | 98,1 | 94,2 | 84,0 | -

## Slide 3
1. ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ пп | Наименование матриала | Содерж. % | Зерновой состав (прошло через сито с отверстиями, мм) % от массы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 40 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 | 0,071
1 | Щебень фр. 15-20 мм |  | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
2 | Щебень фр. 10-15 мм |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
3 | Щебень фр. 5-10 мм |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4 | Песок из отсевов дробления |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,4 | 89,1 | 67,2 | 49,7 | 31,5 | 22,3 | 11,9 | 3,2
5 | Минеральный порошок |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 99,7 | 98,1 | 94,2 | 84
2. ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ пп | Наименование матриала | Содер., материала.,% | Зерновой состав (прошло через сито с отверстиями, мм) % от массы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 40 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 | 0,071
1 | Щебень фр. 15-20 мм | 10 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
2 | Щебень фр. 10-15 мм | 20 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
3 | Щебень фр. 5-10 мм | 20 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4 | Песок из отсевов дробления | 44 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 43,30 | 39,20 | 29,57 | 21,87 | 13,86 | 9,81 | 5,24 | 1,41
5 | Минеральный порошок | 6 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,98 | 5,89 | 5,65 | 5,04
 | Готовая смесь | 100 | 100,00 | 100,00 | 90,00 | 69,30 | 45,20 | 35,57 | 27,87 | 19,84 | 15,70 | 10,89 | 6,45
Рекомендуемые пределы полных проходов по ГОСТ 9128-2009 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 38 | 28 | 20 | 16 | 12 | 10
 |  |  | 100 | 90 | 75 | 62 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 6 | 4
Chart: 
| 20.0 | 15.0 | 10.0 | 5.0 | 2.5 | 1.25 | 0.63 | 0.315 | 0.16 | 0.071
 | 100 | 100 | 100 | 50 | 38 | 28 | 20 | 16 | 12 | 10
 | 90 | 75 | 62 | 40 | 28 | 20 | 14 | 10 | 6 | 4
69,30 45,20 35,57 27,87 19,84 15,70 10,89 6,45 | 100 | 90 | 69.296 | 45.204 | 35.568 | 27.868 | 19.842 | 15.698 | 10.888 | 6.448

## Slide 4
Зерновые составы минеральных материалов
Щебень 11,2-16 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 31,5 | 22,4 | 16,0 | 11,2 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 2,0 | 0,5 | 0,125 | 0,063
остатки на ситах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4650 | 350 | - | - | - | - | - | -
частные остатки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 93,0 | 7,0 | - | - | - | - | - | -
полные остатки | 0 | 0,0 | 0,0 | 93,0 | 100,0 | - | - | - | - | - | -
полные проходы | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 7,00 | 0,0 | - | - | - | - | - | -
Щебень 8-11,2 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 31,5 | 22,4 | 16,0 | 11,2 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 2,0 | 0,5 | 0,125 | 0,063
остатки на ситах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 225,0 | 4500,0 | 275 | - | - | - | - | -
частные остатки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 90,0 | 5,5 | - | - | - | - | -
полные остатки | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 94,5 | 100 | - | - | - | - | -
полные проходы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 95,5 | 5,5 | 0,0 | - | - | - | - | -
Щебень 5,6-8 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 31,5 | 22,4 | 16,0 | 11,2 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 2,0 | 0,5 | 0,125 | 0,063
остатки на ситах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,0 | 4700 | 175 | - | - | - | -
частные остатки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 94,0 | 3,5 | - | - | - | -
полные остатки | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 96,5 | 100 | - | - | - | -
полные проходы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 97,5 | 3,5 | 0,0 | - | - | - | -

## Slide 5
Зерновые составы минеральных материалов
Щебень 4,0-5,6 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 31,5 | 22,4 | 16,0 | 11,2 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 2,0 | 0,5 | 0,125 | 0,063
остатки на ситах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175 | 4825 | - | - | - | -
частные остатки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 96,5 | - | - | - | -
полные остатки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 100 | - | - | - | -
полные проходы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 96,5 | 0,0 | - | - | - | -
Щебень 2,0-4,0 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 31,5 | 22,4 | 16,0 | 11,2 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 2,0 | 0,5 | 0,125 | 0,063
остатки на ситах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500 | 4200 | 300 | - | -
частные остатки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 84,0 | 6,0 | - | -
полные остатки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 94,0 | 100,0 | - | -
полные проходы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 | 6,0 | - | - | -

## Slide 6
Песок 0-2 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 31,5 | 22,4 | 16 | 11,2 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 2,0 | 0,5 | 0,125 | 0,063
остатки на ситах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 | 573,0 | 381,0 | 11,0
частные остатки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 57,3 | 38,1 | 1,1
полные остатки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 58,7 | 96,8 | 97,9
полные проходы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,6 | 41,3 | 3,2 | 2,1
Минеральный порошок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 31,5 | 22,4 | 16 | 11,2 | 8,0 | 5,6 | 4,0 | 2,0 | 0,5 | 0,125 | 0,063
остатки на ситах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,50 | 13,22 | 4,65
частные остатки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,50 | 13,22 | 4,65
полные остатки | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,50 | 14,72 | 19,37
полные проходы | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 98,5 | 85,28 | 80,63
Зерновые составы минеральных материалов

## Slide 7
1. ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ пп | Наименование матриала | Содерж. % | Зерновой состав (прошло через сито с отверстиями, мм) % от массы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 31,5 | 22,4 | 16 | 11,2 | 8 | 5,6 | 4 | 2 | 0,5 | 0,125 | 0,063
1 | Щебень фр. 11,2-16 мм |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
2 | Щебень фр. 8-11,2 мм |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 95,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00
3 | Щебень фр.5,6-8 мм |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 97,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4 | Щебень фр.4-5,6 мм |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 96,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
5 | Щебень фр.2-4 мм |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 90,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
6 | Песок фр. 0-2 мм |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 98,60 | 41,30 | 3,20 | 2,10
7 | Минеральный порошок |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100 | 100 | 98,5 | 85,28 | 80,63
2. ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
№ пп | Наименование матриала | Содерж., материала.,% | Зерновой состав (прошло через сито с отверстиями, мм) % от массы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | 31,5 | 22,4 | 16 | 11,2 | 8 | 5,6 | 4 | 2 | 0,5 | 0,125 | 0,063
1 | Щебень фр. 11,2-16 мм | 31 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
2 | Щебень фр. 8-11,2 мм | 5 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,78 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00
3 | Щебень фр.5,6-8 мм | 14 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 13,65 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4 | Щебень фр.4-5,6 мм | 14 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 13,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
5 | Щебень фр.2-4 мм | 9 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,10 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00
6 | Песок фр. 0-2 мм | 21 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 20,71 | 8,67 | 0,67 | 0,44
7 | Минеральный порошок | 6 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,91 | 5,12 | 4,84
 | Готовая смесь | 100 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 70,95 | 63,93 | 50,00 | 35,10 | 27,25 | 14,58 | 5,79 | 5,28
Рекомендуемые пределы полных проходов по СТО 2.11-2015 |  |  | 100 | 100 | 100 | 80 | 70 | 60 | 40 | 30 | 25 | 10 | 7
 |  |  | 100 | 100 | 90 | 65 | 55 | 50 | 33 | 25 | 14 | 5 | 3
Chart: 
| 31.5 | 22.4 | 16.0 | 11.2 | 8.0 | 5.6 | 4.0 | 2.0 | 0.5 | 0.125 | 0.063
 | 100 | 100 | 100 | 80 | 70 | 60 | 40 | 30 | 25 | 10 | 7
 | 100 | 100 | 90 | 65 | 55 | 50 | 33 | 25 | 14 | 5 | 3
70,95 63,93 50,00 35,10 27,25 14,58 5,79 5,28 | 100 | 100 | 100 | 70.945 | 63.925 | 50 | 35.1 | 27.251 | 14.583 | 5.7888 | 5.2788